




СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

( FRM-8.2.4.03C )

Данные на поставляемую продукцию, основаны на результатах внутренних тестов, контроля качества 
                        производимых на каждую партию товара.


КОД КРАСКИ
: PE54АТ7735183WRХ

ЦВЕТ КРАСКИ
: RAL 7035 структурированная 


ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ
: 10' / 180°C температура поверхности металла

ПОКРЫТИЕ
: 0.5mm тонкая холоднокатаная стальная пластина

ЭТАЛОННЫЙ ЦВЕТ
: RAL 7035

ТЕСТ
МЕТОД
ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ
МИН.
МАКС.
РЕЗУЛЬТАТ
COM-M


ENT


Толщина Покрытия
ISO 2178
µm
60
130
95
ok

Уровень Глянца (60°)
ISO 2813
%
28
40
31.6
ok

Прямой Удар
ISO 6272
kgcm
20
0
100
ok

Обратный Удар
ISO 6272
kgcm
10
0
100
ok

dL
CIE LAB D65(10°)
0
1
0,65
ok

da
CIE LAB D65(10°)
-0.5
0.5
-0.15
ok

db
CIE LAB D65(10°)
-0.5
0.5
0.08
ok

dE
CIE LAB D65(10°)
0
1.3
0.67
ok

Гранулометрия <11µm
IBA_KKM-8.2.4.06
%
5
17
11.37
ok

<75µm
IBA_KKM-8.2.4.06
%
70
85
75,36
ok

<90µm
IBA_KKM-8.2.4.06
%
75
93
84.13
ok

I00%
IBA_KKM-8.2.4.06
µm
0
255
255
ok

Внешний Вид
IBA_KKM-8.2.4.10
-
0
0
Соответствует
ok

Трибо Заряд (Kleber)
IBA_KKM-8.2.4.09
µA
2
0
2.9
ok

* Результаты гранулометрического замера являются специфическими данными. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:Вся данная информация основана на знаниях и опыте нашей компании. Это не дает формальной гарантии, поскольку порошковое нанесение выполняется пользователем в условиях, которые мы не можем контролировать и с неизвестными нам параметрами. Пользователь должен удостовериться, что  порошок подходит для его целей. Ответственность за конечный результат несет пользователь. Информация, содержащаяся в этом листе, может изменяться без предупреждения, поскольку наша цель состоит в том, чтобы достигнуть дальнейшего усовершенствования нашей продукции. Поскольку этот технический лист общий, для специальных заказов  связывайтесь с нашей технический  лабораторией.
 
IBA KİMYA SANAYİ ve TİC. A.Ş. (ANKARA)


SEÇKİN SEVKAR


ИНЖЕНЕР КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

